## Slide 1
студент 2-го курса
Крайнов И.О.
Научные консультанты:
д.х.н. Кутьин А.М
к.х.н. Плехович А.Д.
Термодинамическое моделирование химических и фазовых превращений в стеклообразующей системе Ge-Ga-Se
Институт химии высокочистых веществ
им. Г.Г.Девятых
Российской академии наук
Нижний Новгород – 2021

## Slide 2: ВСТУПЛЕНИЕ
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Методом минимизации энергии Гиббса определить температурные режимы синтеза и состав возможных кристаллических фаз в стеклообразующей системе Ge-Ga-Se
Notes: Вступление

## Slide 3: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. стекло представлено в виде двух растворов, один из которых состоит из кристаллических компонентов, а второй – из жидких.
Общий вид калькулятора
Chemical Thermodynamics Calculator (автор КУТЬИН А.М.):
2. стекло представлено кристаллическими компонентами в виде отдельных конденсированных фаз, фактически несмешивающимися между собой, и жидким раствором
Notes: Описание методики

## Slide 4: СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

## Slide 5: РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА И ДСК СТЕКЛА ДЛЯ СИСТЕМЫ СОСТАВА: Ge20Ga20Se60
Кривая ДСК
Область превращений
Концентрации веществ
экзотермический эффект
[L]
448 – 510 К
448 – 510 К
705 – 758 К
Плавление
778 – 830 К
Notes: ДСК с подписями линий

## Slide 6: РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА ЭНЕРГИИ ГИББСА ХИМИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ
Твердый раствор Se
Отдельная фаза Se
Граница области превращения
Notes: Энергии Гиббса

## Slide 7: ИНТЕРВАЛ ТЕМПЕРАТУРЫ 700-900 К РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА, ДСК, ЗАВИСИМОСТЬ ЭНЕРГИЙ ГИББСА
Notes: ДСК для плавления и паузы

## Slide 8: ИНТЕРВАЛ ТЕМПЕРАТУРЫ 700-900 К РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА, ДСК, ЗАВИСИМОСТЬ ЭНЕРГИЙ ГИББСА
Notes: ДСК 2 пиков

## Slide 9: ИНТЕРВАЛ ТЕМПЕРАТУРЫ 700-900 К РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА, ДСК, ЗАВИСИМОСТЬ ЭНЕРГИЙ ГИББСА
Notes: ДСК расстеклования

## Slide 10: РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА И ДСК СТЕКЛА ДЛЯ СИСТЕМЫ СОСТАВА: Ge30Ga10Se60
экзотермический эффект
Notes: 30-10-60 ДСК

## Slide 11: РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА И ДСК СТЕКЛА ДЛЯ СИСТЕМЫ СОСТАВА: Ge35Ga5Se60
экзотермический эффект
Notes: 30-10-60 ДСК

## Slide 12
Выводы
В ходе термодинамического исследования кристаллизационной устойчивости халькогенидных стёкол GexGaySez методом минимизации энергии Гиббса:
с позиции ассоциированных растворов проведено моделирование расплава и раствора твёрдых компонентов, определен температурный интервал плавления.
путём сопоставления химических потенциалов кристаллических компонентов и экстраполированных в область переохлаждённого расплава предсказана кристаллизация в зависимости от состава стёкол.
Проведена интерпретация кривых ДСК изученных составов стекол
Notes: Заключение

## Slide 13
Спасибо за внимание!
Термический анализ выполнен в лаборатории ТВСиРСВ ИХВВ РАН
Образцы стекол представлены лаб. ВБС
Notes: Спасибо за внимание