## Slide 1
студентка 4-го курса
Тюрина Е.А.
Научный руководитель
к.х.н., ст.н.с. Вельмужов А.П.
ПОЛУЧЕНИЕ ТИОГАЛЛАТА ЦИНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ ЙОДИДА ЦИНКА(II) И ЙОДИДА ГАЛЛИЯ(III) С СЕРОЙ
Квалификационная работа
Институт химии высокочистых веществ
им. Г.Г.Девятых
Российской академии наук
Нижний Новгород – 2015

## Slide 2
Свойства тиогаллата цинка
ZnGa2S4
Zn
Ga
S
Вакансия
Люминесценция ZnGa2S4, легированного ионами Mn2+
Спектр пропускания ZnGa2S4, в ИК диапазоне
Кристаллическая структура ZnGa2S4
Tпл = 1248 ± 30 (оС)
Eg = 3.18 эВ
Область прозрачности 0.3–12 мкм

## Slide 3
показать принципиальную возможность получения тиогаллата цинка ZnGa2S4 взаимодействием йодида цинка(II) и йодида галлия(III) с серой при температурах не выше 650°С.
исследовать термодинамическое равновесие систем ZnI2–S, GaI3–S методом констант равновесия;
2. исследовать химический и фазовый состав продуктов взаимодействия йодида галлия(III) и йодида цинка(II) с серой в двухсекционном кварцевом реакторе;
3. исследовать химический и фазовый состав продуктов совместного взаимодействия йодида галлия(III) и йодида цинка(II) с серой;
Цель работы:
Задачи:

## Slide 4
Термодинамическое моделирование систем ZnI2-S и GaI3-S
Основа модели:
Сульфиды образуются за счет взаимодействия соответствующих йодидов с серой по реакциям:
Система является трехфазной: расплав ZnI2 (GaI3)– S – I2, индивидуальная кристаллическая фаза ZnS (Ga2S3), паровая фаза, представленная молекулами ZnI2 (GaI3), I2, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8.
Допущения модели:
1. Паровая фаза подчиняется законам идеальной газовой смеси;
2. Расплав ZnI2 (GaI3) – S – I2 подчиняется закону Рауля;
3. Давление насыщенного пара ZnS (Ga2S3) пренебрежимо мало по сравнению с общим давлением в системе.
ZnI2 + S ⇌ ZnS + ↑I2,
2GaI3 + 3S ⇌ Ga2S3 + 3↑I2,

## Slide 5
Определение числа компонентов и независимых уравнений
Молекулярная матрица
Ранг = 3
Стехиометрическая матрица
Ранг = 7

## Slide 6: Математическая модель
Уравнения констант равновесия:
Уравнения фазового равновесия:
Уравнения материального баланса:
Нормирующие уравнения:
Неизвестные:

## Slide 7
Результаты расчета
Паровая фаза ZnI2 – S
Конденсированные фазы ZnI2 – S
Паровая фаза GaI3 – S
Конденсированные фазы GaI3 – S

## Slide 8
Синтез сульфидов
2. Синтез сульфидов
1. Загрузка компонентов в реактор
2GaI3 + 3S ⇌ Ga2S3 + 3I2↑,
ZnI2 + S ⇌ ZnS + I2↑,
ZnI2 + 2GaI3 + 4S ⇌ ZnGa2S4 + 4I2↑.
3. Отжиг сульфидов

## Slide 9
Результаты экспериментов
Образец | Состав, ат. % |  |  |  | Отклонения от стех. состава, % |  |  | T/t прокаливания (°С/ч) | Выход, %
 | Ga | Zn | S | I | Ga | Zn | S |  | 
Ga2S3-1 | 39.4 | – | 58.8 | 1.8 | 1.5 | – | 2.0 | 500/1 | 93
Ga2S3-2 | 39.2 | – | 60.4 | 0.4 | 2.0 | – | 0.7 | 650/1 | 96
ZnS-1 | – | 50.5 | 48.7 | 0.8 | – | 1.0 | 2.6 | 650/1 | 88
ZnS-2 | – | 50.8 | 48.6 | 0.6 |  | 1.6 | 2.8 | 650/1 | 86
ZnGa2S4 | 24.4 | 17.2 | 57.8 | 0.6 | 14.7 | 20.2 | 1.2 | 650/1 | 92

## Slide 10
Методом констант равновесия проведено термодинамическое моделирование систем ZnI2 – S и GaI3 – S. Рассчитан химический и фазовый составы систем в температурном интервале 200–500оС. Выход сульфида цинка(II) возрастает от 14.6% при 200оС до 26.9% при 500оС. Выход сульфида галлия(III) близок к 100% в исследуемом интервале температур.
Взаимодействием йодида галлия(III) и йодида цинка(II) с серой в двухсекционном реакторе из кварцевого стекла при температурах 350оС и 450оС, соответственно, синтезированы сульфид галлия(III) и сульфид цинка(II). Отклонения составов полученных сульфидов от стехиометрического не превышало 5%. Остаточное содержание йода составило 0.4–1.8 ат.% в зависимости от температуры и времени прокаливания. Выход сульфида галлия(III) составил 93–96%, сульфида цинка(II) 86–88%.
Показана принципиальная возможность получения тиогаллат цинка совместным взаимодействием йодида галлия(III) и йодида цинка(II) с серой при температуре 450оС в течение двух часов. Выход продукта составил 92% от теоретического значения. Отклонения от состава: 14.7% для галлия, 20.2% для цинка, 1.2% для серы.
Выводы