## Slide 1
студент 2-го курса
Крайнов И.О.
Научные консультанты:
д.х.н. Кутьин А.М
к.х.н. Плехович А.Д.
Термодинамическое моделирование химических и фазовых превращений в стеклообразующей системе Ge-Ga-Se
Институт химии высокочистых веществ
им. Г.Г.Девятых
Российской академии наук
Нижний Новгород – 2021

## Slide 2: ВСТУПЛЕНИЕ
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Методом минимизации энергии Гиббса определить температурные режимы синтеза и состав возможных кристаллических фаз в стеклообразующей системе Ge-Ga-Se

## Slide 3: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. стекло представлено в виде двух растворов, один из которых состоит из кристаллических компонентов, а второй – из жидких.
Общий вид калькулятора
Chemical Thermodynamics Calculator (автор КУТЬИН А.М.):
2. стекло представлено кристаллическими компонентами в виде отдельных конденсированных фаз, фактически несмешивающимися между собой, и жидким раствором
3. стекло представлено в виде 1 раствора только жидких компонентов, где твердые компоненты исключены
Список источников:
[1] M. Binnewies Thermochemical Data of Elementsand Compounds/ M. Binnewies, E. Mike. – Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, 2002. - ISBN 3-527-30524
[2] NIST Chemistry WebBook: термодинамическая база данных. U.S. Secretary of Commerce on behalf of the United States of America, 2018. - URL: https://webbook.nist.gov/chemistry/. - DOI: https://doi.org/10.18434/T4D303
[3] База данных Outotech. URL: https://www.mogroup.com/portfolio/hsc-chemistry/?r=2.

## Slide 4: РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА И ДСК СТЕКЛА ДЛЯ СИСТЕМЫ СОСТАВА: Ge20Ga20Se60
Кривая ДСК
Область превращений
Концентрации веществ
экзотермический эффект
Стеклование
570 – 610 К
Плавление
800 – 830 К

## Slide 5: РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА ЭНЕРГИИ ГИББСА ХИМИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ
Твердый раствор Se
Отдельная фаза Se
Область превращения
Жидкий раствор Se

## Slide 6: ИНТЕРВАЛ ТЕМПЕРАТУРЫ 570-610 К РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА, ДСК, ЗАВИСИМОСТЬ ЭНЕРГИЙ ГИББСА
Стеклование
570 – 610 К
Жидкий раствор Ge
Отдельная фаза Ge
Отдельная фаза GaSe
Твердый раствор GaSe
Отдельная фаза Ga2Se3
Твердый раствор Ga2Se3
Жидкий раствор Se
Отдельная фаза Se
экзотермический эффект
Стеклование
570 – 610 К
Notes: ДСК для плавления и паузы

## Slide 7: ИНТЕРВАЛ ТЕМПЕРАТУРЫ 700-900 К РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА, ДСК, ЗАВИСИМОСТЬ ЭНЕРГИЙ ГИББСА
Плавление
800 – 830 К
Отдельная фаза GaSe
Твердый раствор GaSe
Отдельная фаза Ga
Жидкий раствор Ga
экзотермический эффект
Плавление
800 – 830 К
Notes: ДСК 2 пиков

## Slide 8: РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА И ДСК СТЕКЛА ДЛЯ СИСТЕМЫ СОСТАВА: Ge30Ga10Se60
Жидкий раствор Se
Отдельная фаза Se
Отдельная фаза Ga
Жидкий раствор Ga
Отдельная фаза Ga2Se3
Твердый раствор Ga2Se3
экзотермический эффект
Отдельная фаза GaSe
Твердый раствор GaSe
Стеклование
580 – 610 К
Плавление
800 – 820 К
Notes: 30-10-60 ДСК

## Slide 9: РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА И ДСК СТЕКЛА ДЛЯ СИСТЕМЫ СОСТАВА: Ge15Ga25Se60
Жидкий раствор Se
Отдельная фаза Se
Отдельная фаза Ga
Жидкий раствор Ga
Отдельная фаза Ga2Se3
Твердый раствор Ga2Se3
Отдельная фаза GaSe
Твердый раствор GaSe
Notes: 30-10-60 ДСК

## Slide 10: Выводы
В ходе термодинамического исследования кристаллизационной устойчивости халькогенидных стёкол GexGaySez методом минимизации энергии Гиббса:
  с позиции ассоциированных растворов проведено моделирование расплава и раствора твёрдых компонентов, определен температурный интервал плавления.
  путём сопоставления химических потенциалов кристаллических компонентов и экстраполированных в область переохлаждённого расплава предсказана кристаллизация в зависимости от состава стёкол.
  Проведена интерпретация участков кривых ДСК изученных составов стекол
Notes: Заключение

## Slide 11
Спасибо за внимание!
Термический анализ выполнен в лаборатории ТВСиРСВ ИХВВ РАН
Образцы стекол представлены лаб. ВБС
Notes: Спасибо за внимание