## Slide 1: Оптическое поглощение атомами Mo+5 в теллуритно-молибдатном стекле
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
Химический факультет
Кафедра неорганической химии
Нижний Новгород, 2015
Заведующий кафедрой
д.х.н., проф., академик РАН М.Ф.Чурбанов
Научный руководитель:
к.х.н., доцент каф. Н.Х.
А.А.Сибиркин
Исполнитель:
студент 4 курса д/о
К.В.Балуева

## Slide 2
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г.Девятых
Спектры поглощения теллуритных стёкол с различным содержанием MoO3
*Woon Jin Chung. Spontaneous Raman scattering bandwidth broadening of tellurite glasses with MoO3 or WO3 / Woon Jin Chung, Bong Je Park, Hong Seok Seo, Joon Tae Ahn, Yong Gyu Choi // Chemical Physics Letters.– 2006.– V.– 419.– P. 400 – 404.
Стекло | Исходные вещества
 | TeO2 MoO3 Bi2O3
 | Bi6Te2O15 Te2MoO7 Bi2Mo3O12

## Slide 3
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г.Девятых
Тип перехода | Длина волны, нм | Источник
2B2g → 2B1g | 380 | [1]
2A2→2T2 | 620 | [2]
2B2g → 2Eg | 700 | [1]
2A2→2T1 | 930 | [2]
2A2→2E | 990 | [2]
1. Sreedhar, B. Preparation and characterization of lithium fluorophosphate glasses doped with MoO3 / B.Sreedhar, M.Sairam, D.K.Chattopadhyay, K.Kojima //Materials Chemistry and Physics.- 2005.-V. 92.-P. 492 - 498.
2. Rajan, Jose. Optical properties of MoO3 containing tellurite glasses / Rajan Jose, Yusuke Arai, Yasutake Ohishi // Applied Physics Letters.– 2008.– V. 93.– № 161901.
Электронные переходы атома Mo+5

## Slide 4
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г.Девятых
Цель работы
исследовать поглощение света атомами Mo+5 в стёклах системы TeO2 – MoO3.
Задачи
синтезировать стёкла системы TeO2 – MoO3 и зарегистрировать полосы оптического поглощения в них;
определить содержание атомов Mo+5 в образцах методом ЭПР;
выделить вклады составляющих полос в спектрах поглощения стёкол и определить количественные характеристики полос поглощения.

## Slide 5
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г.Девятых
 | Из ТеО2 и МоО3 |  | * Из Н6ТеО6 и (NH4)6Mo7O24 |  | 
№ образца | 2 | 3 | 6 | 7 | 8
Содержание МоО3, % | 30 | 40 | 30 | 40 | 50
Содержание ТеО2, % | 70 | 60 | 70 | 60 | 50
Состав стёкол
Исходные вещества | Содержание, % мол. |  | Номер образца
 | ТеО2 | МоО3 | 
ТеО2 МоО3 | 80 70 60 50 | 20 30 40 50 | 1 2 3 4
Н6ТеО6 (NH4)6Mo7O24 · 4Н2О | 80 70 60 50 | 20 30 40 50 | 5 6 7 8

## Slide 6
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г.Девятых
Спектр поглощения стекла (TeO2)0.50(MoO3)0.50

## Slide 7
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г.Девятых
Совокупная полоса поглощения света атомами Мо+5 и её составляющие

## Slide 8
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г.Девятых
* Šubčík, J. Structure and properties of MoO3 – containing zinc borophosphate glasses / J. Šubčík, L. Koudelka, P.Mošner // Journal of Non-Crystalline Solids.– 2009.–V. 355.– P. 970–975.
Сигнал ЭПР атомов Мо+5
а)
а) экспериментальные данные б) ЭПР-спектр согласно работе (*)
б)

## Slide 9
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г.Девятых
Нахождение относительной интенсивности сигналов ЭПР образца и стандарта

## Slide 10
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г.Девятых
Длина волны, нм | Удельная интегральная интенсивность, (нм.см-1)/ppm
620 | 9,8
700 | 16,4
930 | 14,1
990 | 33,2
Расчет удельной интегральной интенсивности составляющих полос

## Slide 11
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г.Девятых
Выводы
Исследованы оптические свойства образцов стёкол системы TeO2 – MoO3 в коротковолновой части области пропускания. Показано, что основной вклад в поглощение вносят атомы Mo+5.
Разработана и реализована методика определения содержания атомов Mo+5 в теллуритно-молибдатных стеклах методом ЭПР.
Рассчитаны удельные интегральные коэффициенты поглощения света атомами Mo+5 для каждой из составляющих полос. Результаты могут быть использованы для определения содержания Mo+5 в теллуритно-молибдатных стёклах.

## Slide 12
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г.Девятых
Н – напряжённость магнитного поля в гауссах (Гс)

## Slide 13
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г.Девятых
Порядок обработки данных
Этап 1. Выделение сигнала атома Mo+5

## Slide 14
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г.Девятых
Этап 2. Выделение сигнала образца-эталона

## Slide 15
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г.Девятых
Этап 3. Выбор положения нулевой линии

## Slide 16
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г.Девятых
Этап 4. Нахождение интенсивности сигнала интегрирования

## Slide 17
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г.Девятых
Этап 5. Нахождение удельной интегральной интенсивности и перевод в мольную долю Mo+5

## Slide 18
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г.Девятых
Этап 1. Деление на толщину и усреднение

## Slide 19
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г.Девятых
Этап 2. Выбор интервала для нахождения уравнения контура полосы (360 нм) и нахождения параметров этого уравнения методом наименьших квадратов

## Slide 20
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г.Девятых
Этап 3. Нахождение вклада Мо+5 в спектре поглощения