## Slide 1: Термодинамическое моделирование химических и фазовых превращений в стеклообразующей системе Ge-Ga-Se
Выполнил студент 2 курса :
Крайнов Илья
Научные консультанты:
2021 г.

## Slide 2
Цель данной работы: методом минимизации энергии Гиббса определить температурные режимы синтеза и состав возможных кристаллических фаз в стеклообразующей системе Ge-Ga-Se.
Notes: Вступление

## Slide 3
Химический потенциал вещества AB2
Энергия Гиббса вещества i
Теоретическая часть Методика расчета
Общий вид калькулятора Chemical Thermodynamics Calculator (автор Кутьин А.М.).:
1. комментарий
2. комментарий
Notes: Описание методики

## Slide 4
Кривая ДСК
Области превращений
Концентрации веществ
экзотермический эффект
[L]
Температуры
Notes: ДСК с подписями линий

## Slide 5
λ моль/(моль*атом)
λ моль/(моль*атом)
λ моль/(моль*атом)
Твердый раствор Se
Отдельная фаза Se
Граница области превращения
Результат расчета энергии Гиббса химических компонентов и их соединений
λ моль/(моль*атом)
λ моль/(моль*атом)
λ моль/(моль*атом)
λ моль/(моль*атом)
Notes: Энергии Гиббса

## Slide 6
экзотермический эффект
[L]
плавление
Интервал температуы 700-900 К
Результат расчета и ДСК стекла для системы СОСТАВ
И температурная зависимость Э Г. соединений
Notes: ДСК для плавления и паузы

## Slide 7
экзотермический эффект
[L]
Notes: ДСК 2 пиков

## Slide 8
экзотермический эффект
Стеклование
Notes: ДСК расстеклования

## Slide 9
Стеклование 450 – 540 К
Малый пик 682 – 715 К
Основной пик
715 – 760 К
Пауза
760 – 780 К
Плавление 780 – 840 К
экзотермический эффект
Ge30Ga10Se60
Notes: 30-10-60 ДСК

## Slide 10
450 – 530 К
680 – 710 К
710 – 770 К
770 – 790 К
Плавление 790 – 860 К
экзотермический эффект
Ge35Ga5Se60
Notes: 35-5-60 ДСК

## Slide 11
Выводы
В ходе термодинамического исследования кристаллизационной устойчивости халькогенидных стёкол GexGaySez методом минимизации энергии Гиббса:
с позиции ассоциированных растворов проведено моделирование расплава и раствора твёрдых компонентов, определен температурный интервал плавления.
путём сопоставления химических потенциалов кристаллических компонентов и экстраполированных в область переохлаждённого расплава предсказана кристаллизация в зависимости от состава стёкол.
Проведена интерпретация кривых ДСК изученных составов стекол
Notes: Заключение

## Slide 12
Спасибо за внимание!
Термический анализ выполнен в лаборатории ТВСиРСВ ИХВВ РАН
Образцы стекол представлены лаб. ВБС
Notes: Спасибо за внимание